附件2：

广重集团大岗三期搬迁设备油漆翻新项目技术规范

一、适用范围

本技术要求适用于金属加工机床（如车床、铣床、钻床、加工中心等）及配套部件的翻新喷漆，确保涂层兼具防护性、装饰性及机械操作适应性。

二、技术要求

1. 表面处理

所有翻新表面在喷漆前，须将原有浮漆、设备破旧标识、浮锈、氧化皮、油污等污染物去除，可使用清洁的压缩空气吹扫，并用酒精等清洁剂擦拭，确保表面无残留污染物和污渍，新涂装的附着力需满足设备防腐的要求。

2. 底漆施工

材料选择：水性高固含底漆，需与机床金属基材配套；

施工工艺：喷涂压力：0.3-0.5MPa，确保均匀覆盖；

干膜厚度：底漆厚度≥70μm；

干燥条件：表干≤2 小时（25℃，湿度≤70%），完全固化≥24 小时；

特殊处理：焊缝、边角处使用腻子填补，并打磨至平滑后再油漆施工；

注：非油漆翻新部位在油漆翻新作业前必须先进行遮蔽保护，导轨、丝杆等精密部件用耐高温胶带遮蔽保护。

3. 面漆施工

材料选择：高性能水性聚氨酯面漆（双组分），符合以下性能：

硬度：铅笔硬度≥（GB/T 6739）；

耐磨性：磨耗≤（ASTM D4060）；

施工参数：颜色与光泽：按指定色号（如 RAL 5005）；

喷涂层数：2-3 道，总干膜厚度≥80μm；

层间间隔：前道漆表干后（约 1-2 小时）进行下一道施工；

外观要求：表面平整光滑，无橘皮、缩孔、颗粒、流挂；

颜色均匀，与标准样板色差 ΔE≤1.5。

4. 特殊部位处理

导轨/丝杆：施工前用耐高温胶带完全遮蔽，禁止涂料污染；

螺栓/法兰：保留螺纹清洁，避免涂层影响装配；

操作面板/标识：使用专用遮蔽膜保护。

三、质量验收标准

附着力：划格法（ISO 2409）≥4B 级；

硬度：铅笔硬度≥2H；

耐冲击性：≥50kg·cm（GB/T 1732）；

厚度检测：超声波测厚仪抽检，合格率≥98%；

耐磨性：往复摩擦 5000 次（负重 500g）无露底。

四、环境与安全要求

施工环境：温度：10-35℃，湿度≤85%；

通风良好，避免粉尘污染；

环保要求：废漆、废水需分类处理，禁止直接排放；

安全防护：佩戴防颗粒物口罩、护目镜及耐溶剂手套；

施工区域禁止明火，配备消防器材。

五、喷漆颜色标准

| 机床部位 | 颜色要求 | 编号RAL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机部分： |  |  |  |
| 床身表面、固定工作台侧面 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 立柱外面、横梁外面、连接梁外面 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 横梁前面、顶面 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 回转工作台 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 升降走台 | 信号蓝 | 5005 | 固定部分蓝色+移动部分橙色（不一定全部橙色，可增加蓝色装饰色） |
| 功能部件部分： |  |  |  |
| 溜板前立面、外露侧面 | 亮橙色 | 2008 | 这部分颜色要保证美观，如全部用橙色太刺眼，可加入蓝色色带，保证颜色和谐 |
| 滑枕铣头及护罩外面、铣头护罩支架 | 亮橙色 | 2008 |  |
| 厂标、设备型号 |  |  | 在一般制造厂家的LOGO处打“工控和广重”的LOGO（底色白色或蓝色），下面标示设备的型号 |
| 附件铣头箱体外表面 | 亮橙色 | 2008 |  |
| 附件库 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 刀架库 | 亮橙色 | 2008 |  |
| 电柜、操作面板 | 浅灰色 | 7035 |  |
| 外购件 |  |  |  |
| 排屑器 | 煤灰色 | 7016 |  |
| 油冷机、水冷机 | 浅灰色 | 7035 | 外购厂家本色 |
| 液压泵站、静压泵站、冷却水箱箱体外表面 | 煤灰色 | 7016 |  |
| 安全警示： |  |  |  |
| 梯子 | 交通黄 | 1023 |  |
| 围栏、走台栏杆的上边框 | 交通黄 | 1023 |  |
| 龙门移动机床的走台踢脚板边缘 | 45°黄黑斜纹 | 1023/9017 |  |
| 其他： |  |  |  |
| 悬挂部分、走向槽、走台、围栏外侧挡板 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 走台踏板 | 浅灰色 | 7035 |  |
| 排屑器挡板、踏板 | 信号蓝 | 5005 |  |
| 所有花纹板 | 浅灰色 | 7035 |  |
| 各类吊具 | 亮橙色 | 2008 |  |

六、其他说明

施工前需提交涂料MSDS、检测报告及施工方案，并经我司设备管理部门人员确认；

质保期：1 年（非人为损坏免费修补）。

施工时间要求：为不影响正常生产工作，需要利用设备空闲时间完成喷漆工作。有紧急情况时，按甲方通知需要开展施工。

备注：若机床需频繁接触腐蚀性介质（如酸液），建议增加水性高固含中间漆（厚度≥100μm）。